| bestektekst ¦ isolatie ISOLATIE VAN HELLENDE DAKEN KNAUF INSULATION MULTIFIT 032 | Reference: | SB08-A02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Version: | 3.0 | NL |
|  | Pages: | 5 |  |
|  | Release date: | 06.01.2020 |  |

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Isoleren van hellende daken met glaswol

Deze voorschriften voor het bouwbestek beschrijven de verwerking van een thermisch en akoestisch isolatiemateriaal uit glaswol in een hellend dak, zowel in nieuwbouw als bij renovatie.

2. ALGEMEEN

2.1. Algemene aanbevelingen

De verschillende materialen vormen samen een systeem en moeten dus door dezelfde fabrikant worden geleverd. Ze zullen gebruikt en verwerkt worden in overeenstemming met de door de fabrikant verschafte voorschriften en technische bladen.

De isolatiematerialen uit minerale wol beantwoorden aan de norm EN 13162 - 2013: Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Producten vervaardigd uit minerale wol (MW) - Specificatie.

2.2. Bijzondere aanbevelingen

De locaties waar de isolatiematerialen worden aangebracht moeten schoon en droog zijn en vrij van afvalresten die de prestaties kunnen aantasten (koudebrug, gebrekkige afdichting, puin dat scheuren kan veroorzaken enz.).

De isolatie moet doorlopend aangebracht worden zonder onderbrekingen omdat die kunnen leiden tot het ontstaan van koudebruggen. Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de realisatie van de verbindingen tussen de isolatie van het dak en deze van de aangrenzende muren of wanden.

De dampschermen worden perfect aansluitend aangebracht. Doorboringen zijn niet toegestaan. De aansluitingen tussen de banen en de verbindingen met de aangrenzende muren of wanden worden perfect afgedicht met behulp van daartoe speciaal voorziene kleefband.

Indien niet aan de voorwaarden kan worden voldaan, dan zal de onderaannemer de opdrachtgever inlichten die dan maatregelen zal nemen.

3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN

3.1. Onderdakmembraan

### 3.1.1 Scherm KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 0.04

Onderdakfolie uit polypropyleen met een hoge dampdoorlaatbaarheidsfactor. Het membraan is water- en luchtdicht. De zeer lage Sd-waarde zorgt voor de zeer belangrijke waterdampdoorlaatbaarheid van het membraam.

| Afmetingen: | 50 x 1,5 | m |
| --- | --- | --- |
| Gewicht: | ca. 150 [EN EN 1849-2] | gr/m² |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd-waarde): | 0,04 [EN 1931] | m |
| Brandreactie [Euroklasse]: | E [EN 13501-1] | - |
| Waterdichtheid: | W1 [EN EN13859-1] | - |
| Maximale as-afstand kepers/spanten: | 60 | cm |

3.2. Isolatie

- 3.2.2. Glaswol KNAUF INSULATION MULTIFIT 032 ECOSE® Technology

De isolatie wordt uitgevoerd met onbeklede, opgerolde, halfharde glaswolplaten. De isolatie wordt verkregen door smelting van gerecycleerd glas en zand. Dit mengsel wordt gebonden met een fenol- en formaldehydevrij, natuurlijk plantaardig bindmiddel. De isolatie heeft een bruine kleur en bevat geen toegevoegde kleurstoffen of pigmenten.

Dit product is speciaal ontworpen voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de kepers zonder bijkomende bevestigingen. De isolatie is voorzien van snijmarkeringen om de 100 mm voor een eenvoudige versnijding.

De isolatie wordt geleverd onder de vorm van rollen. Deze rollen worden verpakt in polyethyleenfolie en dan gestapeld op pallets die afgedicht worden met een krimphoes.

In overeenstemming met de geldende Europese reglementeringen zijn de producten afgestempeld met het CE-logo en vergezeld van een prestatieverklaring.

De producten bezitten voorts een ATG-certificaat [referentie H563] afgeleverd door de BUtgb (wat aanleiding geeft tot een tienjarige waarborg) en ook een Indoor Air Comfort Gold certificaat, afgeleverd door Eurofins (binnenluchtkwaliteit).

| Breedte: | 1200 | mm |
| --- | --- | --- |
| Dikte: | 60 - 100 - 120 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240 | mm |
| Warmtegeleidbaarheid (λd): | 0,032 [EN 12667] | W/m.K |
| Brandreactie [Euroklasse]: | A1: niet brandbaar [EN 13501-1] | - |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (µ): | ~ 1 [EN 12086] | - |
| Luchtstromingsweerstand: | ≥ 5 | AF(i) (kPa.s/m2) |
| Specifieke warmte capaciteit: | ca. 1030 [EN 12524] | J/Kg.K |
| Dimensionele stabiliteit na blootstelling aan warmte en vocht: | geen veranderingen [EN 1604] | - |

3.3. Dampkerend membraan

### 3.3.1. Dampscherm KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 100 [variant 01]

Semi-transparant, wit PE-scherm dat als functie heeft de waterdampdiffusie af te remmen. Het dampscherm is luchtdicht. De zeer hoge Sd–waarde zorgt voor de zeer zwakke waterdampdoorlaatbaarheid van het membraan.

| Afmetingen: | 50 x 2 | 12,5 x 2 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| Dikte van de film: | 185 [EN 1849-2] |  | µm |
| Gewicht: | ca. 172 [EN 1849-2] |  | gr/m² |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd): | 100 [EN ISO 1931] |  | m |
| Brandreactie [Euroklasse]: | E [EN 13501-1] |  | - |

### 3.3.2. Vochtregulerende damprem KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS FLEXPLUS [variant 02]

Semi-transparant, lichtgrijs membraan op basis van polyester en polyamide dat als functie heeft de waterdampdiffusie te reguleren. Het dampscherm is luchtdicht. In functie van de relatieve luchtvochtigheid aan beide zijden van het membraan, kan de waterdampdiffusieweerstand van het membraan variëren van 0,2 tot 20 meter.

| Afmetingen: | 40 x 1,5 | m |
| --- | --- | --- |
| Dikte van de film: | ca. 0,14 [EN 1849-2] | m |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd): | 0,2 ≤ Sd ≤ 20 [EN ISO 1931] | m |
| Waterdichtheid | W1 [EN 1928] | - |
| Brandreactie [Euroklasse]: | E [EN 13501-1] | - |

3.4. Toebehoren voor membranen

### 3.4.1. Kleefband KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS SOLIPLAN

Witkleurige eenzijdige kleefband op basis van Kraftpapier. Deze kleefband dient voor het afdichten van de overlappingen tussen twee membranen (dampscherm). Het wordt ook gebruikt voor het afkleven van kleine accidentele scheuren in de membranen.

Technische gegevens:

Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +100°C

Verwerkingstemperatuur: -10°C, aanbevolen is een minimale temperatuur van + 5°C

Afmetingen: 40 m x 60 mm

### 3.4.2 Kleefband KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

Blauwkleurige eenzijdige kleefband van hoge dichtheid polyethyleen HDPE . De kleefband dient voor het afdichten van de aansluitingen bij de kabel- of leidingdoorvoer doorheen het dampscherm of voor de aansluiting van het dampschermen met andere materialen (steen, houtmateriaal,-)

Technische gegevens:

Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +80°C

Verwerkingstemperatuur: -10°C, aanbevolen is een minimale temperatuur van + 5°C

Afmetingen: 25 m x 60 mm

- 3.4.3. Lijm KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

Solventvrije en elastische afdichtingskit en geleverd in een patroon van 310 ml. Deze lijm is bestemd voor het luchtdicht verlijmen van de dampwerende membranen tegen het aanpalend metselwerk of tegen andere materialen.

Technische gegevens:

Bestand tegen temperaturen van -20°C tot +85°C

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot 40°C

Uithardingssnelheid: ca. 3 mm/ 24 uur, afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid

- 3.4.4.. Dichtingsmanchet KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS MANCHET

Manchetten voor een naadloze doorgang van kabels en leidingen doorheen de dampwerende membranen.

Technische gegevens:

Geprefabriceerd zelfklevende manchet M15-22 (voor kabels met een diameter tussen 15 en 22 mm):

Afmetingen (L x l x h) (in mm): 150 x 150 x 30

Te verlijmen (met LDS Solifit) universeel manchet M75 - 125 (voor kabels en leidingen met een diameter tussen 75 en 125 mm):

Afmetingen (L x l x h) (in mm): 400 x 400 x 200

4. VERWERKING VAN DE MATERIALEN

4.1. Plaatsing van het onderdakmembraan

4.1.1. Plaatsing op een hellend dak

Het scherm wordt horizontaal op de kepers of spanten geplaatst, vertrekkende van de dakvoet en opwerkend naar de nok. De maximale afstand tussen de kepers of spanten bedraagt maximaal 600 mm. Het membraan wordt met de bedrukte zijde naar buiten uitgerold en voorlopig vastgeniet. De banden moeten elkaar minstens 100 mm overlappen bij een hellingsgraad van meer dan 25° en minstens 200 mm bij een lagere hellingsgraad. De aansluitingen tussen de banden worden afgedicht met de HOMESEAL LDS Solifit-1 kleefband.

De definitieve bevestiging van het scherm gebeurt met behulp van tengellatten die evenwijdig op de kepers of spanten worden aangebracht. De tengellaten moeten van een kwaliteit zijn die conform is aan de geldende normen voor constructiehout. Ze dienen om het onderdakscherm op zijn plaats te houden en om een ruimte te creëren tussen het scherm en de panlatten zodat eventueel regenwater kan afvloeien. Ze beperken ook het risico op beschadiging van het onderdak tijdens de dakbedekkingswerken.

4.2. Plaatsing van de isolatie

- 4.2.1 Plaatsing van rollen in een hellend dak

De isolatie wordt aangebracht tussen de kepers of de geprefabriceerde spanten die de structuur van het dak vormen. De dikte stemt overeen met de eerder vermelde dikte. Indien nodig wordt er een onderconstructie uit houten kepers of metalen profielen gerealiseerd om de nodige ruimte te creëren voor een tweede isolatielaag. De isolatie wordt dan aangebracht in twee gekruiste lagen.

De isolatie wordt eerst uitgerold om terug haar initiële dikte te verkrijgen. Vervolgens wordt de isolatie met een mes op maat gesneden. De isolatie klemt zich optimaal als de snijbreedte overeenstemt met de afstand tussen de kepers plus 10 tot 15 mm. De aannemer moet ervoor zorgen dat de isolatie perfect gelijkmatig en lijnrecht gesneden wordt zodat de ruimte tussen de kepers perfect opgevuld wordt. Om tot dat resultaat te komen, kan de aannemer gebruik maken van de snijmarkeringen op de isolatie.

In principe opteert men best voor een volledige vulling en mag er geen ruimte gelaten worden tussen de isolatie en het onderdakmembraan. Door deze aanbeveling na te leven verkleint men het risico op het ontstaan van luchtstromingen doorheen en rondom de isolatie die aanleiding geven tot een vermindering van de thermische prestaties. Er kan echter een ruimte van 10 tot 20 mm gelaten worden bij een onderdak (meestal oudere) die een risico vormen op het tenteffect. Deze ruimte moet echter niet actief verlucht worden.

4.3. Plaatsing van het dampkerend membraan

4.3.1. Plaatsing onder een hellend dak

Dit scherm moet worden aangebracht aan de binnenzijde van de constructie, aan de warme kant van de isolatie. Het membraan wordt horizontaal tegen de binnenzijde van de isolatie uitgerold. Het wordt met de bedrukte zijde naar onder geniet tegen de kepers of spanten die de dakstructuur vormen. Bij een metalen onderstructuur wordt het dampscherm bevestigd met een dubbelzijdige kleefband. Bij plaatsing van twee gekruiste lagen isolatie wordt er geen membraan aangebracht tussen de twee lagen.

De aannemer zorgt ervoor dat de banen elkaar minstens 100 mm overlappen. De aansluitingen tussen de banen worden afgedicht met kleefband HOMDESEAL LDS Soliplan. Op deze manier kunnen de prestaties van het systeem en de goede luchtdichtheid van het gebouw gegarandeerd worden. De aansluitingen tussen het dampscherm en het metselwerk worden uitgevoerd met HOMESEAL LDS Solimur 310 of Solifit-1.

De aannemer zorgt ervoor dat het dampscherm niet beschadigd wordt door de doorvoer van kabels, buizen of andere leidingen. Als dat niet mogelijk blijkt, moet de aannemer verplicht gebruik maken van manchetten die daartoe door de fabrikant voorzien zijn.